Rozdělení vodivých materiálů podle skupenství:

- pevné – kovy(Cu,Al) a nekovy (grafit- šesterečný uhlík),

- kapalné – elektrolyty (H2SO4) a kovy v kapalném stavu (Hg)

- plynné –ionizovaní plyny

Kovy se dělí na materiály s:

  - velkou konduktivitou (vodivostí) – materiál pro vodiče – Cu, Al, Au, Ag

  - malá konduktivitou (vodivostí) – materiál pro odpory - slitiny Cu, Ni, Cr, Mn, Co

Rozdělení podle nosičů náboje:

  - vodiče první třídy – náboj je přenášen elektrony – kovy,

  - vodiče druhé třídy – náboj je přenášen ionty – elektrolyty a ionizované plyny

# Elektrovodná měď

  - elektrolýzou zpracovaná hutnická měď (99,7% Cu + Au + Ag + Se ) na 99,92 až 99,94% Cu,

  - kov červené barvy – příměsi zbarví kov do žluta či běla ,

  - =8 890kg.m-3,

  - diamagnetický materiál  r1,

  - bod tání 1083°C, nepříjemnou vlastností tekuté mědi je její oxidace – omezuje se přísadami – P, Li, Si, Mn, Be,

  - kujný kov  snadné zpracování, válcování, tažení, kování,

  - dobře se tváří za tepla (600-900°C), po tváření za studena se doporučuje žíhání pro odstranění tvrdosti (600-650°C),

  - pro slévání se přidává Sn, Zn, Ni – vznikají bronzy a mosazi lépe vyplňující formy,

  - lze svářet plamenem, či odporově,

  - pro obloukové svařování je nutná ochranná atmosféra,

  - velmi dobře se pájí měkkými ( elektrický ohřev na teploty 220- 500°C)  i tvrdými pájkami nad 500°C,

  - rezistivita =0,01786.m, konduktivita =56 MS. m-1 (max dosaženo 65 MS. m-1 ) pro =20°C,

  - chemicky odolává působení vody a alkálií (zásaditých látek),

  - povrch oxiduje  mění barvu od nahnědlé až po nazelenalou řešením je pocínování nebo poniklování,

  - chemicky špatně odolává působení kyselin – sírové, dusičné a chlorovodíkové a dále síry a rtuti.

Vyrábí se (podle pevností v tahu):

  - měkká – 190-240 MPa – pro vinutí strojů

  - polotvrdá – 250-300 MPa,

  - tvrdá – 310 –440 MPa - pro kontakty a holé venkovní vodiče

Užití:

  - vodiče pro venkovní energetická vedení – tvrdá měď - pro agresivní prostředí S = 0,75 až 1 000 mm2,

  - vodiče pro venkovní sdělovací vedení – dobrá pevnost vtahu, snadné pájení,

  - vodiče pro vinutí elektrických strojů – měkká měď opatřená izolací pro nn smalty a laky u větších průřezů ploché vodiče,

  - jádra izolovaných vodičů- s plným jádrem  nebo slaněná pro ohebné vodiče,

  - plošné spoje – naplátovaná fólie na izolační podložce chemicky leptaná,

  - kontakty a vodivé části přístrojů – tvrdá měď,

  - prášková měď pro spékané kovy a jako přísaha do uhlíkových kartáčů pro zlepšení vodivosti.

# Slitiny mědi

Mosazi – slitina Cu se zinek Zn – je levnější než čistá CU, označení Ms + obsah mědi v %

  - větší mechanická pevnost než Cu, lepší tažnost snazší tváření a lisování

  - mosazi k tváření Ms 63 – pro objímky žárovek, součásti vypínačů a různý instalační materiál,

  - s větším obsahem mědi nad 80% se nazývají tombaky

  - mosazi k odlévání – obsahují 58 –63% Cu,

  - speciální mosazi s příměsí  Ni – (bílé)  niklové mosazi - alpaka – mají lepší mechanickou pevnost a korozní odolnost – výroba pružin,

  - Ms 54 (tt=750°C) – tvrdá pájka k pájení Cu, Ms, oceli a bronzů.

Bronzy – slitiny Cu s Sn, Al, Si, Be … název bronzu se odvozuje od přísady,

  - vyznačují se dobrou vodivostí, obrobitelností, velkou tvrdostí a odolností proti korozi,

  - lze je svářet i pájet,

  - cínové bronzy ( do 20% Sn) – sběrací kroužky motorů,

  - fosforové bronzy ( do 0,3% P)– tvrdší – výroba pružin,

  - červené bronzy – cínové bronzy + Zn + Pb – dobře slévatelné,

  - hliníkové bronzy – (do 10% Al) – dobrá korozní odolnost, nižší měrná hmotnost,

  - křemíkové bronzy – (do 5% Si) –velká pevnost – velmi namáhané pružiny,

  - beryliové  bronzy - (do 2,5% Be) – pevnost srovnatelná s ocelí.