## Hliník– Al

- po mědi druhý nejrozšířenější materiál pro vodiče,

- stříbřitě lesklý lehký kov,

- čistota kovu:

- elektrovodný Al – 99,5 % Al,

- elektrolyticky robený – 99,66% Al,

- pásmově tavený Al - 99,99 99%,

- proti mědi je lehčí - =2 700 kg.m-3 a dostupnější,

- bod tání 659°C,

- rezistivita =0,0263 .m-3, konduktivita =38 MS. m-1,

- pro dosažení stejné vodivosti je třeba 1,5 x větší průřez než mědí, přesto je výsledná hmotnost poloviční,

- paramagnetický materiál r1,

- hlavní nevýhodou Al jsou špatné mechanické vlastnosti,

- dobře se tváří i za studena a lze zpracovávat na tenké folie,

- obrobitelnost je dobrá kromě třískového obrábění, kdy se Al maže,

- na vzduchu oxiduje – vrstva 1 m, eloxování – umělá oxidace až 20 m,

- svařování je ovlivněno vrstvou Al2O3 s bodem tání 2000°C – svařuje plamenem nebo obloukem se pod tavidlem nebo v ochranné atmosféře, dále tlakem za studena nebo ultrazvukem,

- pájení se provádí měkkými pájkami po odstranění vrstvy oxidu ultrazvukem nebo rotíráním,

- u spojů namáhaných tlakem dochází tzv. tečení hliníku - hliník se tlakem deformuje a uvolňuje spoj, následně dochází ke zvýšení přechodového odporu a zahřívání spoje – důsledkem může být až způsobení požáru  spoje se musí pravidelně kontrolovat, případně dotahovat, přinejmenším alespoň po instalaci nejpozději v první revizní lhůtě, doporučuje první dotažení po instalaci provést za 6 měsíců až 1 rok.

Elektrovodný Al se vyrábí (podle pevností v tahu):

  - měkký – 70-90 MPa,

  - polotvrdý – 100-130 MPa,

  - tvrdý – 150 –180 MPa,

Užití:

  - rozhodující materiál pro vodiče v silnoproudé elektrotechnice:

  - jádra kabelů a izolovaných vodičů,

  - neizolované ploché vodiče pro rozvodny a rozvaděče, …

  - lana  AlFe 4,5,6 – jádro je svazek ocelových drátů opletených hliníkovými vodiči – číslo udává poměr Al : Fe,   lano má velmi dobrou odolnost v tahu (nejvíce vodiče namáhá námraza a vítr).

  - vinutí některých strojů,

  - fólie kondenzátorů,

  - tenké napařované vrstvy na kondenzátorové papíry,

  - stínící fólie zvláště sdělovacích kabelů.

# Slitiny hliníku

# odstraňují velmi špatné mechanické vlastnosti Al, zvláště jeho malou pevnost v tahu a tlaku,

# nejznámější konstrukční slitina je DURAL - přísadami jsou 4 % Cu, 0,6% Mg, 0,6 % Mn - duralumin (s pevností vtahu až 410 MPa) a superdural  (s pevností vtahu až 580 MPa) a slévárenský silumin – odlévají se z něho skříně elektrických strojů,

# vodivosti až =28 MS. m-1 při měrné hmotnosti 2 800 kg.m-3,

  - elektrovodné slitiny Al dosahují vodivosti =33 MS. m-1 a pevnosti až 360 MPa.

Užití:

  - nosné konstrukce strojů – motorů, …

  - skříně rozvodnic, přípojkových skříní, přístrojové a rozvodné krabice pro místa s větším mechanickým namáháním,

  - skříně a nosné konstrukce některých přístrojů - spínačů, …

  - instalační listy, příslušenství a krabice – nelze-li užít plasty, např. vzhled., …

  - konstrukce některých elektronický součástek – potenciometry, nádoby elektrolytických kondenzátorů, ladicí kondenzátory,

  - konstrukční prvky měřící a spotřební elektroniky.