Zlato (lat. aurum, Au)

- vzácný, žlutě se lesknoucí, značně měkký a velmi kujný kov, ,

- hustota 19 300 kg.m–3, teplota tání 1 064,78 °C, teplota varu okolo 2 966 °C, Mohsova tvrdost 2,5–3.

- se rtutí tvoří zlatý amalgam,

- v přírodě vyskytuje většinou ryzí n. jako slitina elektrum,

- tzv. bílé zlato se označují slitiny z 65–80 % zlata a 35–20 % palladia nebo slitiny z 75 % zlata a příměsí především niklu, dále mědi a zinku ,

- rezistivita =0,022.m, =45MS.m-1,

- lze z něho vyrábět velmi tenké fólie až 1m tenké,

- na vzduchu je stálé a snadno se pájí,

- často se používá ve slitinách Ag, Cu, Pd, Pt, Ni - s větší tvrdostí a pevností než čisté zlato,

- čisté zlato má 24 karátů (50% Au = 12 karátů),

- požití:

- při výrobě integrovaných obvodů - vodiče a propojování vývodů,

- na některé kontakty v mikroelektronice

Stříbro (lat. argentum, Ag)

- bílolesklý, dobře leštitelný, měkký, velmi tažný kov;

- hustota 10 500 kg.m–3, tvrdost 2,5–3, teplota tání 960,8 °C, tepl. varu 2 212 °C;

- nejlepší kovový vodič tepla a el. proudu, rezistivita =0,0164.m, =61MS.m-1,

- ve vakuu se dobře nanáší na sklo,

- používá se jako materiál na:

- mince, příbory, šperky, chirurgické a věd. nástroje, chem. aparatury, k postříbřování a jako katalyzátor.

- AgBr, je nejdůležitější, na světlo citlivou zákl. látkou fot. emulzí; ve vodě nerozpustný, rozpustný v rozt. thiosíranů (např. thiosíran sodný, Na2S2O3); na světlo méně citlivý je chlorid stříbrný, AgCl, který se používá pro kontaktní papíry

- tavné drátky pojistek,

- kontakty ve slitině s niklem

- elektrody Ag-Cd článků

- tvrdé pájky spolu s Cu a Zn

- keramické kondenzátory – stříbrná elektroda

Alpaka stříbro

- slitina s obsahem 58 % mědi, 11–26 % niklu, zbytek je zinek.

- užívá se jako náhrada za pravé stříbro a pro součástky v elektrotechnice.

Platina  (Pt)

- šedobílý, poměrně měkký, těžký vzácný kov,

- hustota 21 45 kg.m–3, teplota tání 1 773 °C, teplota varu okolo 3 900 °C. Mohs. tvrdost 4–4,5.

- kujná, svářitelná, může být vytažena do velmi tenkých drátků;

- rezistivita =0,01.m, =10MS.m-1,

- určují se k ní termoelektrické potenciály ostatních kovů,

- užití:

- ve slitinách s dalšími kovy na el. kontakty,

- na materiál termoelektrických článků a teploměrů.

Platinové kovy:

- ruthenium – ve slitinách s platinou je velmi otěruvzdorné,

- rhodium – má zrcadlově lesklý povrch – antény radarů,

- palladium – na kontakty a tvrdé pájky,

- osmium - ve slitinách s wolframem na vlákna žárovek,

- iridium –ve slitinách s platinou na termoelektrické články do 2 000°C,

Alkalické kovy

- ve vodném prostředí vytváří výraznou zásaditou reakci – skupina OH-,

- cesium (Cs) –fotokatody elektronek,

- lithium (Li) – při výrobě baterií Li-iontové baterie – největší schopnost akumulace energie z hromadně vyráběných zdrojů,

- sodík (Na), draslík (K) - fotokatody elektronek,

- sodík (Na) páry tvoří náplň výbojek – nízkotlaký a vysokotlakých,

- rubidium (Rb),