# Matriály pro elektrické kontakty

Kontakt:

- je vodivá část elektrického zařízení kde dochází ke spínání – tj. spojování, rozpojování a přepínání obvodu,

- při vypínání větších proudů (již od jednotek A) dochází při oddalování kontaktů k hoření elektrického oblouku, napětí na hořícím oblouku je malé a u stejnosměrných proudů začíná oblouk hořet již při napětích nad 15 V !,

- je nejporuchovější částí elektrických zařízení,

- stykové plochy kontaktů nejsou absolutně rovné (poškozené předchozím hořením oblouku) a kontakt vykazuje poměrně velký přechodový odpor, protože k vedení proudu dochází v tzv. úžinách, ( obrázek),

- zmenšení přechodového odporu lze dosáhnout:

- větší kontaktní silou,

- lepší kvalitou povrchu kontaktů

  - povrch kontaktů oxiduje – vrstva kysličníku muže být podle druhu materiálu vodivá nebo nevodivá,

Požadavky na kontakt:

- velká elektrická vodivost,

- odolnost proti otěru (velká tvrdost),

- malý přechodový odpor (odolnost proti oxidaci),

- odolnost proti opalování elektrickým obloukem – u DC proudů již od 0,5A a 15 V hoří na měděném kontaktu oblouk,

- odolnost proti a proti spékání,

- dobrá tepelná vodivost,

- velká spolehlivost a životnost.

Používané materiály:

a) Kovy a slitiny:

- měď 	– používá se na kontakty v silnoproudé elektrotechnice a výzbroji automobilů, kde nehrozí k opalování kontaktů - nižší vypínané napětí (12V) nebo malé proudy, (příklad odpojovače a úsečníky vypínající malé proudy),

- při hoření oblouku dochází k rozstřikování roztaveného kovu poškozování povrchu kontaktu,

- oxidy mědi mají malou vodivost,

- pro kontakty na velké proudy nepoužívá se dnes již nepožívá, ale významně se uplatňuje jako vodivý a nosný materiál kontaktů ze spékaných kovů,

  - slitiny mědi se užívají na kontakty, vodivě části spínačů a pružinové kontakty (bronzové).

- stříbro 	- nejkvalitnější materiále pro kontakty – má velkou měrné vodivosti,

- tvárnost kovu umožňuje dosažení malého přechodového odporu,

- špatně odolává elektrickému oblouku,

- jeho oxidy jsou vodivé,

- čisté stříbro nelze použít ke spínání velkých proudů,

- zlato a platina se užívají na speciální kontakty náročných přístrojů.

b) Plátované kovy (dvojkovy):

  - skládají se ze dvou kovů – ušlechtilého (Ag) a méně ušlechtilého (Cu a její slitiny) válcovaných za tepla nebo za studena,

  - ušlechtilým materiálem je pokryta pouze kontaktní plocha, méně ušlechtilý materiál tvoří nosnou část

c) Pokovené materiály:

- 	 na základní materiál (Cu) je nanesena (elektrolyticky) vrstva kovu s lepšími vlatnostmi.

d) Spékané kovy:

  - nepravé slitiny dvou nebo více kovů vyrobené práškovou metalurgií, za vysokého tlaku a teploty dochází ke spečení prášku (zrn) dvou kovů – slévárenskými technologiemi nelze vzhledem k velmi rozdílné teplotě tání z daných kovů vyrobit slitinu,

  - jeden kov má vysokou vodivost (Ag, Cu) a druhý vysokou teplotu tání (W, Mo, Ni),

  - spékaný kov je naválcován, přivařen nebo připájen tvrdou pájkou na vodivý nosný materiál (Cu),

  - jsou nejpoužívanější kontaktní materiály pro vypínání velkých proudů,

- stříbro – kadmium (Ag-CdO) – dobře odolává svaření a mechanickému opotřebení,

- stříbro – nikl (30%)  - výborný kontaktní materiál pro přístroje nn odolávající elektrickému oblouku s dobrou tepelnou a elektrickou vodivostí,

- stříbro – uhlík ( do 5%) – omezuje možnost svaření, ale má malou odolnost proti opotřebení,

- stříbro – wolfram – odolává opotřebení, má dobrou elektrickou vodivost a odolává opotřebení, ale sklon ke korozi,

- měď – wolfram,

- molybden – stříbro.

Tvary kontaktů:

  - můstkový –přerušuje obvod na dvou místech – dobře zháší oblouk AC proudu,

  - nožový – nejčastěji měděný,

  - palcový – má tvar zahnutého palce s opalovacím prostorem, sem je při vypínání vytlačen oblouk, vlastní kontaktní plocha je hoření oblouku ušetřena,

  - kartáčový – jedna část je tvořena pružinami tvořícími tzv. kartáč,

  - tulipánové - jedna část je tvořena segmenty ve tvaru květu tulipánu staženými pružinami a středem prochází válcový kontakt

Podle vzájemného pohybu se kontakty děl:	- čelní – instalační spínače pro nn,

- třecí,

- valivé,

- tekuté - rtuť.

Podle činnosti:	-  hlavní kontakty,

- opalovací kontakty,

- pomocné.