Odporové materiály

- jejich rezistivita je v rozsahu 0,2 a 2 .m, tj. je 10 až 100 x větší než rezistivita elektrovodné mědi (Ecu),

- dělí se na nekovové a kovové,

- kovové materiály:

  - jsou slitiny 2 nebo více kovů, z kterých se vyrábí dráty, pásy a plechy,

  - dodávají se holé nebo izolované – vrstvou oxidu, lakem, plasty, bavlnou nebo hedvábím.

Odporové materiály pro měřící techniku:

- požadavky: 	-   malý teplotní součinitel odporu,

- malé termoelektrické napětí k mědi,

- časová stálost,

- odolnost proti vlivům prostředí,

- přijatelné mechanické vlastnosti,

- používají se slitiny Cu, Mn, Ni, Ag, Au.

Manganim – manganový bronz (86% Cu, 12% Mn, 2% Ni)

- rezistivita =0,43 .m, s časem se mění proto se musí nechat uměle stárnout při kolem 400°C,

- malý teplotní součinitel odporu R=+-2,5.10-6 K-1 závisí na složení a tepelném zpracování materiálu,

- malé termoelektrické napětí k mědi 1V.K-1,

- používají k výrobě nejpřesnějších rezistorů pro měřící přístroje,

- odpor se mění s tlakem, proto se manganinu užívá k výrobě odporových měřičů tlaku,

Konstantan - niklový bronz Cu (50-55%) – Ni (40-45%) zbytek tvoří mangan Mn

- rezistivita =0,5 .m,

- malý součinitel teplotní odporu R=+-2,5.10-6 K-1,

- má velké termoelektrické napětí proti mědi 40 V.K-1  proto se užívá k výrobě termoelektrických článků,

- vyrábí se z něho dráty od průměru 0,2 mm až po pásky 2 mm tlusté,

- při zahřátí nad 900°C se povrch pokryje nevodivou vrstvou oxidu – není třeba materiál dále izolovat,

- lze užít do teplot 400°C,

- užívá se k výrobě drátových odporů a reostatů.

Odporové materiály pro regulační účely:

- jsou požadovány lepší mechanické vlastnosti než u měřící techniky při nižší ceně,

- požadavky na přesnost jsou menší.

Nikelín - niklový bronz (30% Ni) a 3% Mn,

- rezistivita =0,4 .m,

- vyrábí se z něho spouštěcí rezistory elektrických lokomotiv a jeřábů – nepožaduje se velká přesnost.

Odporové materiály pro elektrotopná zařízení:

- musí dlouhodobě odolávat teplotám 500 až 1 350°C,

- vyžaduje se malý teplotní součinitel délkové roztažnosti – prověšování vodičů,

- používají se slitiny Ni a Fe a s přísadami Cr, Al a Co,

- rezistivita =0,95  1,45 .m,

- povrch vodičů je často izolován oxidem kovu v důsledku zahřátí na vysoké teploty (nad 400°C).

Slitiny Ni-Cr-Fe - Ni (20 80%), Cr (do 26%),

- rezistivita =0,95  1,1.m, pro teploty 900  1200°C.

# Slitiny Ni-Cr

Chromnikl - Ni (80%), Cr (20%),

- vyrábí se v něho dráty (od 0,01 mm) pro rezistory pro domácí i průmyslové spotřebiče, pro teploty do 1 200°C

Slitiny Fe-Cr-Al - Cr (2030%), Al (36%) zbytek je Fe,

- v porovnání s se slitinami Ni-Cr-Fe jsou křehčí a tvrdší,

- rezistivita =1,25  1,45 .m, pro teploty do 1350°C,

- povrch je izolován vrstvou oxidu Al2O3,

Kanthal - je dále dotován Co (24%),

- rezistivita =1,35  1,45 .m, pro teploty 1 150 až 1 375°C.

Nekovové odporové materiály:

- jejich rezistivita je větší než u kovů 103 až 105.m, proto se používají i ve tvaru tyčí nebo trubek,

- používají se pro teploty 1 350 až 2 500°C,

- lisují se z práškových materiálů – např. Silit (směs karbidu křemíku, křemíku a přísad)

- uhlíkové rezistory – do 2 500°C- jsou odolné proti proudovým nárazům a mají vysokou přetížitelnost,

- spékané materiály W, Mo, Ta, Th,  s oxidy Al2O3, ZnO, ThO2 lze užít do teplot 2 600°C.